阻燃电线电缆样品的用量要求

| 阻燃电线电缆 | A类 | 1.成束电缆垂直燃烧试验样品数量用下式计算： L＝3500VS−Sm （米） 式中： L — 样品数量，m （注：试样不足8m时，按8m计） V — 按试样阻燃类别确定：A、B、C类分别取7.O、3.5、1.5 L/m。 S — 单根试样横截面总面积，mm2。 Sm — 单根试样横截面中所有金属材料的总面积，mm2。 2.烟密度试验：根据不同电缆，一般不超过20m。 3.烟气毒性试验：对有护套层的塑料绝缘阻燃电缆只取其外护套层进行烟气毒性试验；对无护套层的塑料绝缘阻燃电缆只取其绝缘层进行烟气毒性试验。企业须提供烟气毒性样品，样品尺寸要求：长400 mm，宽200mm，厚2～3mm；样品数量：1片。 |
| --- | --- | --- |
|  | B类 |  |
|  | C类 |  |